Методические рекомендации по окраске коленкора гуашью с дисперсией ПВА

Методические рекомендации по окраске коленкора гуашью с дисперсией ПВА разработаны: с целью расширения спектра работ по реставрации переплетов бумажных документов, для изготовления восполняющих фрагментов переплета (либо полной замены покровного материала крышки переплета), визуально максимально приближенных к оригиналу.

Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования».

При проведении работ необходимо соблюдать технику безопасности, работать в халате.

- При реставрации переплетов в качестве покровного материала используют различные материалы. Для восполнения утрат удобно использовать коленкор.

- Коленкор представляет собой хлопчатобумажную ткань (миткаль), на которую нанесен пигментированный слой каолина в крахмальном или другом связующем. Коленкор хорошо окрашивается различными красителями.

- Для приготовления окрашивающей композиции используется дисперсия ПВА на пластифицированной основе. Полное название этого клеящего вещества: дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная марки ДФ 51/15 ВП. Поэтому, для удобства, этот клей называют просто дисперсией ПВА.

- Водорастворимые  краски (гуашь) состоят из растертых пигментов, белил, связующих компонентов.

- Для окраски коленкора по данной методике необходимы следующие оборудование и материалы:

- весы с точностью + 0,1 г;

- мерные цилиндры 50 мл, 100 мл;

- кисти художественные, кисти малярные;

- емкости 100 мл, 200 мл, 500 мл;

- губка;

- стержни пластмассовые, деревянные;

- гуашь художественная в ассортименте;

- коленкор (переплетный материал «Модерн», материал переплетный

Classics SH10R);

- дисперсия ПВА (поливинилацетатная);

- вода дистиллированная;

- полимерная пленка (парафинированная бумага).

6.  Для приготовления композиции, необходимой для окраски отреза коленкора для изготовления цельнокрытой крышки документа формата А4, потребуется:

- 5-10 мл гуаши художественной;

- 15 мл дистиллированной воды;

- 50 г дисперсии ПВА.

При изготовлении восполняющих фрагментов переплетной крышки документа основные пропорции композиции сохраняются.

7.     Для осуществления работ по окраске коленкора необходимо:

- произвести замер количества коленкора, требуемого для изготовления

переплета / корешка / недостающего фрагмента переплета;

- отрезать необходимое количество коленкора (с запасом + 2 см по

длине и ширине);

- расстелить полимерную пленку (парафинированную бумагу) на столе,

разместить на ней окрашиваемый материал;

- рассчитать, взвесить, отмерить необходимое количество

дистиллированной воды и ПВА, перемешать в емкости для окраски;

- постепенно добавляя гуашь различных цветов, подобрать

необходимый под оригинал переплета документа цвет (проверка

полученного цвета осуществляется  нанесением  окрашивающего

состава на отдельный отрезок коленкора).

8.   При необходимости окрасить один отрез коленкора двумя и более различными цветами (под оригинал), приготовить дополнительные окрашивающие составы.

9.     Покрасить кистью материал первый раз (нанести первый слой).

Оставить окрашенный материал для естественной сушки.

10.   Покрасить кистью материал второй раз (нанести второй слой).

11.  При необходимости окрасить один отрез коленкора двумя и более различными цветами:

- отметить на окрашиваемом материале границы раздела цветов (под

оригинал);

- выполнить пункты 8–10 на отмеченных участках окрашиваемого

материала.

12.  При окраске для получения различных эффектов (под оригинал) используются разные мазки, плотность нанесения, можно наносить узор с помощью стержней. Можно вместо кисти (вместе с кистью) использовать губку.